EPS ON EPS-T AKUSTYCZNY 043

Płyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS) zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 13163:2012+A1:2015 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

EPS ON EPS-T AKUSTYCZNY 043 T1-L3-W3-Sd5-CP3-BS50-DS.(N)5

| 1 | Opis produktu | Płyty styropianowe EPS ON EPS-T AKUSTYCZNY 043 powstają na skutek spieniania a następnie formowania kulek polistyrenu ekspandowanego (EPS). Głównym przeznaczeniem płyt styropianowych jest zastosowanie ich do wykonania izolacji akustycznych przegród budowlanych ( stropów między kondygnacyjnych) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Zastosowanie | Izolacje termiczne w budownictwie : - izolacja cieplna wymagająca przenoszenie niewielkich obciążeń ( izolacja akustyczna w podłodze pływającej pod podkładem posadzkowym o maksymalnym obciążeniu użytkowym warstwy posadzkowej ≤ 4,0 kN/m² |
| 3 | Montaż | Płyty EPS ON EPS-T AKUSTYCZNY 043 są zmodyfikowane w strukturze komórek styropianowych co daje możliwość stosowania jako izolacja akustyczna stropów między kondygnacjami ( budynki mieszkalne , hotele , biura itp.). Efektem jest znaczna redukcja dźwięków stukających (niskie częstotliwości). Płyty tworzą z warstwami posadzkowymi (wylewki betonowe) tzw. Podłogę pływającą. Aby osiągnąć skuteczny efekt tłumienia konieczne jest zastosowanie dylatacji wylewki betonowej na posadzce od ścian i słupów. Płyty styropianowe nie powinny być stosowane w miejscach, gdzie długotrwale będą poddane oddziaływaniu temperatury powyżej 85°C. Do montażu płyt należy stosować materiały, które zgodnie z zaleceniami ich producentów nadają się do bezpośredniego kontaktu ze styropianem. Nie należy stosować materiałów, które zawierają rozpuszczalniki organiczne. |
| 4 | Transport i przechowywanie | Płyty styropianowe dostarczane są w paczkach w oryginalnym opakowaniu , ułatwiającym transport, umożliwiającym ich rozpoznanie. Płyty należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, z dala od źródeł ognia, rozpuszalnikami organicznymi i ich oparami. |

Właściwości płyt:

| Właściwości |  | Klasa lub poziom |
| --- | --- | --- |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD |  | 0,043[W/mK] |
| Klasa tolerancji wymiarów: - grubość - długość - szerokość - prostokątność | T1 L3 W3 Sb5 | ± 1mm ± 3mm ± 3mm ± 5mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS50 | ≥ 50 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | ± 0,5% |
| Klasa reakcji na ogień |  | E |

Postać handlowa, wymiary płyt : płyty w paczkach o wymiarach 500 x 1000 mm

Opór cieplny, ilość płyt w paczce, powierzchnia krycia, objętość paczki, ściśliwość, tłumienie (płyty o wymiarach 500 x 1000 mm) :

| Grubość [mm] | Deklarowany opór cieplny | Ilość płyt w paczce | Powierzchnia krycia 1 paczki [m2] | Objętość paczki [m3] | Ściśliwość | Wskaźnik ΔLw [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33/3 | 0,65 | 18 | 9,0 | 0,297 | CP3 | 28 |
| 38/3 | 0,75 | 15 | 7,5 | 0,285 | CP3 | 28 |
| 43/3 | 0,90 | 14 | 7,0 | 0,301 | CP3 | 30 |
| 48/3 | 1,00 | 12 | 6,0 | 0,288 | CP3 | 30 |
| 53/3 | 1,10 | 11 | 5,5 | 0,291 | CP3 | 32 |

Opracowanie z dnia : 17-08-2023 r.