FASADA 040

Płyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS) zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 13163:2012+A1:2015 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

FASADA 040 T2-L2-W2-Sb1-P3-BS75-DS.(N)2-DS(70,-)2-TR100

| 1 | Opis produktu | Płyty styropianowe FASADA 040 powstają na skutek spieniania a następnie formowania kulek polistyrenu ekspandowanego (EPS). Głównym przeznaczeniem płyt styropianowych jest zastosowanie ich do wykonania izolacji cieplnych przegród budowlanych. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Zastosowanie | Płyty styropianowe FASADA 040 przeznaczone są do izolacji cieplnej budynków ( zgodnie z PN-EN 13163). Szczegółowe zastosowanie powinno wynikać z wymogów projektu budowlanego. |
| 3 | Montaż | Płyty styropianowe nie powinny być stosowane w miejscach, gdzie długotrwale będą poddane oddziaływaniu temperatury powyżej 85°C. Do montażu płyt należy stosować materiały, które zgodnie z zaleceniami ich producentów nadają się do bezpośredniego kontaktu ze styropianem. Nie należy stosować materiałów, które zawierają rozpuszczalniki organiczne. |
| 4 | Transport i przechowywanie | Płyty styropianowe dostarczane są w paczkach w oryginalnym opakowaniu, ułatwiającym transport, umożliwiającym ich rozpoznanie. Płyty należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, z dala od źródeł ognia, rozpuszczalnikami organicznymi i ich oparami. |

Właściwości płyt:

| Właściwości |  | Klasa lub poziom |
| --- | --- | --- |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD |  | 0,040[W/mK] |
| Klasa tolerancji wymiarów: - grubość - długość - szerokość - prostokątność | T2 L2 W2 Sb1 | ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 1 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS75 | ≥ 75 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | ± 0,2% |
| Klasa reakcji na ogień |  | E |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | TR100 | ≥ 100 kPa |

Postać handlowa, wymiary płyt: płyty w paczkach o wymiarach 500 x 1000 mm, grubość nominalna 10 do 240 mm, w płytach frezowanych głębokość frezu wynosi 20 mm, inne wymiary po uprzednim uzgodnieniu.

Ilość płyt w paczce, objętość paczki, powierzchnia krycia (płyty 1000 x 500 mm)

| Grubość [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość płyt w paczce | 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Powierzchnia płyt gładkich [m2/op.] | 30,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Powierzchnia płyt frezowanych [m2/op.] | X | X | X | X | 5,64 | 4,7 | 3,76 | 3,29 | 2,82 | 2,82 | 2,35 | 2,35 |
| Objętość paczki - płyty gładkie [m3/op.] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,275 | 0,30 |
| Objętość paczki – płyty frezowane [m3/op.] | X | X | X | X | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,26 | 0,28 |
| Grubość [mm] | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Ilość płyt w paczce | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Powierzchnia płyt gładkich [m2/op.] | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Powierzchnia płyt frezowanych [m2/op.] | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Objętość paczki - płyty gładkie [m3/op.] | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,24 | 0,255 | 0,27 | 0,285 | 0,30 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
| Objętość paczki – płyty frezowane [m3/op.] | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,225 | 0,24 | 0,254 | 0,268 | 0,282 | 0,197 | 0,207 | 0,216 | 0,225 |

Opór cieplny R0 zależny od grubości płyt :

| Grubość mm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opór cieplny R[m2k/W] | 0,250 | 0,500 | 0,750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 |
| Grubość mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Opór cieplny R[m2K/W] | 2,250 | 2,500 | 2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 4,000 |
| Grubość mm | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Opór cieplny R[m2K/W] | 4,250 | 4,500 | 4,750 | 5,000 | 5,250 | 5,500 | 5,750 | 6,000 |

Opracowanie z dnia : 17-08-2023 r.